长安汽车有限责任公司企业标准

Q/JD  T1—1995

焊接方螺母

代替  Q/JD  T1—90

- 范围

本标准规定了螺纹规格为M4~M12焊接方螺母的形式与尺寸、要求和标记。

本标准适用与长安牌系列微型汽车用焊接方螺母。

2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB  90—85  紧固件验收检查  标志与包装

GB  196—81  普通螺纹  基本尺寸（直径1~600mm）

GB  197—81  普通螺纹  公差与配合（直径1~355mm）

GB  699—88  优质碳素结构钢

GB  1237—88  紧固件的标记方法

GB  3098.2—82  紧固件机械性能  螺母

GB  3098.4—86  紧固件机械性能  细牙螺母

GB  3103.1—82  紧固件公差  螺栓、螺钉和螺母

GB  5779.2—86  紧固件表面缺陷  螺母一般要求

JB   3608—84  焊接六角螺母

技术负责：                  批准：                    实施：

3  形式与尺寸

焊接方螺母的形式与尺寸按图1、图2及表1的规定。

图1  A型

图2  B型

表1   焊接方螺母的尺寸

| 螺纹规格 螺距P(mm) |  | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| b | max | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 2.0 |
|  | min | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.5 |
| b1 | max | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|  | min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| h | max | 1 |  |  |  | 1 | 1.2 |
|  | min | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 1 |
| h1 | max | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
|  | min | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| m | max | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 8 | 10 |
|  | min | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 6.14 | 7.64 | 9.64 |
| s | max | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 |
|  | min | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 |
| e | min | 8.63 | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 22.84 |
| d1 | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 |
|  | min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| s1 | max | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 |
|  | min | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 16.57 |
| d3 | max | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 |
|  | min | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 |
| 0.5(C—S) |  | 0.3~0.5 |  |  | 0.5~1 |  |  |
| K—G | max | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  |
| F | max | 1° |  |  |  |  |  |
| d3 | 基本尺寸 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 |
|  | max | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 |

4  要求

4.1  焊接方螺母的焊接强度见表2的规定

表2  焊接方螺母的焊接强度

| 螺纹规格（D或D×P） | 最小剥离扭矩N·cm | 拉力N |
| --- | --- | --- |
| M4 | 2450 | ＞20 |
| M5 | 2450 | ＞20 |
| M6 | 3430 | ＞25 |
| M8×1.25 | 4410 | ＞35 |
| M10×1.25 | 5880 | ＞60 |
| M12×1.25 | 7840 | ＞80 |

4.2  焊接方螺母的要求见表3的规定

表3  焊接方螺母要求

| 材料 |  | GB699规定的15钢 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺纹 | 公差 | 6H |  |
|  |  | GB 196 GB 197 |  |
| 机 械 性 能 | 等级 | 6级 |  |
|  | 标准 | GB 3098.9 |  |
|  | 焊接强度 | 按表2的规定 |  |
|  | 剥离试验 | 按JB3608的有关规定，并参照Q370B第7章的规定 |  |
|  | 保证载 荷试验 | 按GB3098.2、GB3098.4的规定 |  |
| 公差 | 产品等级 | A级 |  |
|  | 标准 | GB 3103.1 |  |
| 表面粗糙度 |  | 牙侧为Ra6.3，牙顶及牙底不作规定 |  |
| 表面处理 |  | 不经处理 |  |
| 表面缺陷 |  | 按GB5779.2的规定 |  |
| 验收、标志及包装 |  | 项目 | 合格质量水平（AQL） |
|  |  | 螺纹通规 | 1.5 |
|  |  | 螺纹止规 | 2.5 |
|  |  | 凸点高度差 | 1.5 |
|  |  | 其他尺寸 | 2.5 |
|  |  | 其余按GB90的规定 |  |

- 标记

5.1  焊接方螺母的标记方法按GB1237的规定

5.2  标记示例

螺纹规格为M8，机械性能为6级，不经表面处理的A型焊接方螺母的标记为：

焊接螺母：Q/JD  T1—1995  AM8

螺纹规格为M6, 机械性能为6级，不经表面处理的B型焊接方螺母的标记为：

焊接螺母：Q/JD  T1—1995  AM6